석공 D 110-2003

			대한석탄공사 물품규격										석공 D 110
			(KOCOAL ARTICLE STANDARD)										제정 2003.12
			철 선 네 트
1２적용범위＞이 규격은 갱내 낙석 방지용으로 사용되는 철선네트에 대하여 규정한다.
2. 철선네트의 재질은 강선, 철근(SS41)이며, 선경은 □9mm 이다.
3. 화학성분 : 강선 및 철근의 화학성분(SS41)은 “표1”에 의한다
	표 1
	종 류			기 호			C	Mn		P		S
	2 종			SS 41			―	―		0.05 이하		0.05 이하
4２기계적 성질 : 인장강도, 신율, 곡율은 “표2”에 의한다.
		표 2
		종 류			기 호	인장강도(Kg/□)			신 율(%)		굴곡시험
		2 종			SS 41	41 ∼ 52			17 이상		180°에서 양호
5. 우리 공사가 제시하는 별첨 도면에 의거 제작하되 모든 접합부는 전개소 용접하며,
용접방법은 스포트 용접으로 한다.