석탄 및 석탄가공제품의 품질분석업무 지침

	2018. 06. 01 제정

제1장 총 칙 제1조 목적 제2조 적용범위 제3조 용어의 정의 제2장 분 석 제4조 분석대상 제5조 분석기준 및 방법 제6조 분석의뢰 접수 제7조 시료채취 제8조 시료조제 제9조 시료보관 제10조 장부의 비치 및 확인		제3장 수수료 제11조 수수료 제12조 수수료의 게시 제4장 분석결과 통보 및 보고 제13조 분석결과 통보 제5장 분석기기 및 소모품 유지 관리 제14조 분석기기 관리 제15조 소모품 관리 제16조 준용 부 칙 제1조 부칙

제 1 장  총    칙

제1조(목적)

이 규정은 대한석탄공사법 제10조 5호의 규정에 의하여 대한석탄공사 연구소(이하 “연구소”이라 한다.)가 석탄 및 그 부산물, 석탄가공제품(이하 “석탄 및 석탄가공제품” 이라 한다.)의 품질분석업무를 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

공사의 대내·외 석탄 및 석탄가공제품의 품질분석 의뢰에 대하여 본 지침이 정하는 바에 따른다.

제3조(용어의 정의)

본 지침에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 시 료 : 시험 대상물질로서 석탄 및 석탄 가공제품을 말한다.

2. 조 제 : 접수된 시료를 건조 및 분쇄하여 분석용 시료로 만드는 것을 말한다.

3. 분 석 : 시료의 성분별 정량적·정성적  특성을 조사하는 것을 말한다.

4. ASTM : American Society for Testing and Materials, 미국재료시험협회를 말한다.

5. 석 탄 : 지질시대의 육생식물이 호소에 퇴적되어 매몰된 후 열과 압력을 받아 변질하여 생성된 흑갈색의 가연성 광물이다. 탄화정도에 따라 이탄, 아탄, 갈탄, 역청탄, 무연탄으로 나뉜다.

6. 코크스 : 석탄을 고온 건류하여 휘발성분을 제거한 다공질의 고체연료를 말한다.

제 2 장  분    석

제4조(분석대상)

국내·외에서 생산 판매되는 석탄 및 석탄가공제품(석탄, 코크스 등)을 대상으로 한다. 다만 혼화합물이 첨가된 석탄류 시료로 통상적인 석탄의 특성범위를 벗어나거나, 벗어날 것으로 예측되는 시료는 제외한다.

제5조(분석기준 및 방법)
① 석탄 및 석탄가공제품의 시험 및 품질분석 방법은 각 분석항목별은 미국재료시험협회 시험기준에 의하며, 그 외의 사항은 한국산업표준의 해당항목으로 등록된 방법을 내용 및 취지에 맞게 준용하여 적용한다.
② 분석진행은 의뢰순서에 따라 진행하며 임의로 변경할 수 없다.

제6조(분석의뢰 접수)
① 분석의뢰는 정부기관, 법인 및 개인 누구나 신청할 수 있다.
② 분석의뢰는 연구소에서 운영하는 홈페이지(http://lab.kocoal.or.kr)의 “분석의뢰 신청서”[별표1]를 통해서 접수한다.
③ 산지와 탄종, 시료기호는 의뢰자가 작성한 대로 표기하되, 분석결과치가 탄종과 상이할 시 결과값을 기준으로 수정하여 결과표에 수정하여 표기한다.
④ 시료기호 작성 등의 오류에 의한 수정요청은 분석의뢰인의 오류수정 요청공문 접수를 통해서만 진행 할 수 있다.

제7조(시료채취)
정확한 분석결과 도출을 위하여 연구소의 분석실(이하 “분석실”이라 한다)에서는 ASTM-D346/D346M-11에 의거하여 분석의뢰인이 시료를 채취할 것을 권장하나, 연구소는 이를 수탁 대행하지 않고 분석의뢰자가 제시한 시료를 받아 분석한다.

제8조(시료조제)
분석용 시료조제는 분석실의 분석담당직원이 ASTM-D2013/D2013M-12 [별표2]에 의거하여 직접 조제하는 것을 원칙으로 하며, 연구소 홈페이지에 기재된 항목별 분석에 필요한 소요량의 시료를 분석의뢰자로부터 제공받는다.

제9조(시료보관)
① 정상적인 접수절차에 따라 분석이 진행된 의뢰건의 시료는 일체 반환하지 않으며, 시료의 보관기간은 다음 각 호와 같다.

1. 공사에서 제공한 검사시료–분석의뢰한 날부터 60일간

2. 개인 및 법인체가 의뢰한 시료-분석의뢰한 날부터 90일간

3. 정부기관이 의뢰한 시료-분석의뢰한 날부터 90일간

4. 시료 접수 후 분석의뢰 하지 않는 시료   -시료 접수된 날부터 30일간

② 보관 시료량은 시료보관봉투에 봉입 가능한 30g 이내의 양으로 한다.
③ 시료보관봉투[별표3]는 석탄광산명(의뢰처), 화차번호(시료명), 분석항목, 시료조제일자를 기재하여 분석 담당자의 봉인 후 보관토록 한다.
④ 보관기간이 경과한 시료는 연구소장의 관리책임하에 폐기한다.

제10조(장부의 비치 및 확인)
각종 분석 및 시험을 실시하였을 시 시험성적서는 연구소 홈페이지에 3년 동안 기재하여 의뢰자가 상시 열람가능토록 비치한다.

다만 홈페이지 개설 이전의 장부는 의뢰신청 년도 기준으로 3년이 경과하면 폐기 처리함을 원칙으로 하고, 기간 내 자료는 의뢰인의 확인요청공문 접수를 통해 재발급 할 수 있다.

제 3 장  수수료

제11조(수수료)
제4조의 규정에 의하여 석탄 및 석탄가공제품의 분석의뢰가 있을 시에는 의뢰자로부터 [별표4]에서 정한 분석수수료를 수령한다.

다만 공사의 광업소에서 의뢰한 시료는 분석의뢰 협조공문으로 대체할 수 있다.

제12조(수수료의 게시)
분석담당직원은 확정된 수수료를 홈페이지 상에 게시한다. 또한 수수료의 변동이 있을시 개정 시행일로부터 1개월 전에 게시한다.

제 4 장  분석결과 통보 및 보고

제13조(분석결과 통보)
① 분석담당직원은 시료분석에 세심한 주의를 기울이고 결과값에 대해 검토를 거쳐 분석결과를 연구소장에게 보고하여 결재를 득한다.
② 결과보고를 마친 후 보고서는 분석의뢰일자로부터 업무일 기준 5일내에 분석결과표[별표 5-6]를 의뢰자가 확인할 수 있도록 홈페이지에 기재하여야 한다.

다만 부득이하게 기일 내에 검사완료가 불가하여 지연될 시 업무일 5일내로 연장 조정할 수 있다.
③ 분석의뢰자의 의뢰시점 기준은 분석시료의 도착, 분석의뢰 신청서의 작성, 수수료의 납부가 모두 완료된 날을 기준으로 한다.
④ 공사의 광업소 등 내부 분석의뢰건은 분석시료의 수령과 분석의뢰 요청공문의 접수에 의해 분석을 시작하며, 분석결과는 대내발송문서로 개별 발송한다.

제 5 장  분석기기 및 소모품 유지관리

제14조(분석기기 관리)
① 분석에 사용하는 기기는 [별표7]와 같다.
② 분석담당직원은 수시로 분석기기의 정상가동 유무를 확인하며, 정기적으로 0점교정(Calibration)을 실시하여 분석결과의 신뢰도를 유지한다.

제15조(소모품 관리)
분석에 사용되는 소모품을 [별표8]의 규격에 준하여 수시로 적정 보유수량 여부를 확인하여 업무에 지장이 없도록 확보한다. 부족한 소모품에 대해 연구소 구매담당자를 통해 처리를 해야 하나, 부득이한 경우 업체를 통해 선조치 후 보고로 진행할 수 있다.

제16조(준용)

이 지침 제5조 ① 내지 ②항 이외의 세부사항은 연구소장이 정하여 시행한다.

부   칙

제1조(부칙)
이 지침은 2018년 6월 1일부터 시행한다.

[별표 1]

석탄분석접수
신 청 일 :										대한석탄공사 연구소
신 청 자 :
시료기호		산지				탄종						비용총액
분석항목													연관항목	항목별 분석요금
시료조제													기본	7,500
공업분석 ProximateAnalysis			Air Dry Basis (Inherent Moisture, Ash, Volatil, Fixed Carbon)										기본	23,500
			DryBasis (Ash, Volatil, Fixed Carbon)
			AS Received Basis										①
			Dry, Mineral-Free Basis										②
① 전수분 Total Moisture (As Received Basis)
														11,000
전유황 Tota lSulfur			② Air Dry Basis											18,500
			Dry Basis										②
			As Received Basis										①②
연소성유황 Combustible Sulfur (DryBasis)													②	31,000
분쇄성 Hardgrove Grindability Index														20,000
원소분석 Ultimate Analysis (DryBasis)			③ Carbon, Hydrogen, Nitrogen											95,000
			Nitrogen ( Dry, Ash-Free Basis)										③
			Oxygen										②③	4,500
발열량 Higher Heating Value			④ Gross Calorific Value (Air Dry Basis)											13,000
			Calorific Value (Dry Bais)										④
			Gross Calorific Value (As Received Basis)										①④
			Net Calorific Value (As Received Basis)										①③④
회융융점 (환원성) Ash Fusion Temperature (Reducing Temperatuer)			⑤ 기본료										⑥	116,000
			⑥ 변형점 InitialDeformation Temperature										⑤	5,000
			⑦ 구형용융점 Softening Temperature										⑤⑥	5,000
			⑧ 반구형용융점 Hemispherical Temperature										⑤⑥⑦	5,000
			용유점 Fluid Temperature										⑤⑥⑦⑧	5,000
회융융점 (산화성) Ash Fusion Temperature (Oxidizing Temperatuer)			⑨ 기본료											66,000
			⑩ 변형점 InitialDeformation Temperature										⑨	5,000
			⑪ 구형용융점 Softening Temperature										⑨⑩	5,000
			⑫ 반구형용융점 Hemispherical Temperature										⑨⑩⑪	5,000
			용유점 Fluid Temperature										⑨⑩⑪⑫	5,000
입도 Coal Size			50mm		30mm		20mm	10mm			2mm			38,000

[별표 2]

시료조제과정도

시료의 습기가 매우 많을 경우 기건(air dry) 후 무게 감량 측정

시료 전량(2000g 이상)을 4.75 mm(No. 4) 이하로 분쇄

2.36-mm (No. 8) 이하로 분쇄

대형 이분기(Riffle)로 축분

기건(air dry) 후 무게 감량 측정

폐기

250 μm(No. 60)로 분쇄

전수분 측정용

소형 이분기(Riffle)로 축분

분석용

폐기

[별표 3]

시료보관봉투

탄광명(의뢰처)

화차번호(시료명)

분석성분

시료조제

9cm

15cm

[별표 4]

분석수수료

*부가세 제외 금액

분 석 항 목		항목별 분석요금
시 료 조 제		31,000
공 업 분 석
발 열 량		13,000
전 유 황		18,500
연소성 유황		31,000
전 수 분		11,000
분 쇄 성		20,000
입 도 50, 30, 20, 10, 2mm		38,000
회용융점(환원성)	기 본 료	116,000
회용융점(산화성)	기 본 료	66,000
회 용 융 점 추 가 항 목	I. D. T	5,000
	S. T	5,000
	H. T	5,000
	F. T	5,000
원 소 분 석		95,000
산 소		4,500

[별표 5]

석탄 분석표
업 체 명 (Name of Reguester)
접수일자 (Date of Received)
발송일자 (Date of Ditribution)
산지 및 탄광명 (Name of Cal)
탄 종 Kind of Coal)
시료기호
분석항목			단위	시험결과
Total Moisture(As Received Basis)			%,Wt
Proximate Analysis				Air Dry Basis	Dry Basis		Dry, Mm-Free Basis
Inherent Moistuer			%,Wt
Ash			%,Wt
volatile Matter			%,Wt
Fixed Carbon			%,Wt
Total Sulfur			%
Combustilbe Sulfur (Dry Basis)				Air Dry Basis		Dry Basis
Hardgrove Grindability Index			HGI
Ultimate Analysis (Dry Basis)				Dry Basis		Dry, Ash-Free Basis
Carbon			%
Hydrogen			%
Nitrogen			%
Sulfur			%
Ash			%
Oxygen			%
Higher Heating Value
Gross Calorific Value (Air Dry Basis)			Kcal/Kg
Calorific Value (Dry Basis)			Kcal/Kg
Gross Caloridic Value (As Received Basis)			Kcal/Kg
Net Caloridic Value (As Received Basis)			Kcal/Kg
Ash Fusion Temperatiure				Oxidizing Atmosphere		Reducing Atmosphere
Initial Deformation Temperature			℃(Cond)
Softening Temperature			℃(Cond)
Hemispherical Temperature			℃(Cond)
Fluid Temperature			℃(Cond)

[별표 6]

석탄입도 분석표
업 체 명 (Name of Reguester)
접수일자 (Date of Received)
발송일자 (Date of Ditribution)
산지 및 탄광명 (Name of Cal)
탄 종 Kind of Coal)
시료기호 Sample Report
시험 항목	시험 결과
시료 총중량			단 위
+ 50.00 m/m			g
-50.00 + 30.00 m/m			%
-30.00 + 20.00 m/m			%
-20.00 + 10.00 m/m			%
-10.00 + 2.00 m/m			%
- 2.00 m/m			%
합계			%

[별표 7]

분석 기기

구분	품명	규격
시료조제	조 크러셔 롤 크러셔 디스크 밀	전 압 120 V 전 압 120 V 전 압 220 V
공업분석	공업분석기	측정범위 0~100 % 정 밀 도 0.5 % 전 압 230 V~
발열량	발열량 측정기	측정범위 0.4 ~ 1.6 g 측정용량 7 건/시간 이상 정 밀 도 0.0001 ℃ 전 압 240 V
유황분	유황분 측정기	가열범위 0 ~ 1500 ℃ 전 압 230 V~
전수분	건조기 화학천평 대용량 천평	가열범위 38 ~ 260 ℃ 전 압 120 V 측정범위 0 ~ 250 g 정 밀 도 0.0001 g 전 압 100 ~ 240 V 측정범위 0 ~ 20 kg 정 밀 도 0.01 g 전 압 100 ~ 240 V
분쇄성	분쇄성 측정기	전 압 120V
원소분석	원소분석기	가열범위 0 ~ 1050 ℃ 측정용량 7 건/시간 이상 전 압 230 V~

[별표 8]

분석업무소모품

품명	규격	비고
안피지 안식향산 점화선 프린터 용지 프린터 리본 공업분석기 도가니 유황분 도가니 전수분 도가니 비닐봉투 (대) 비닐봉투 (소) 트레이 (대) 트레이 (소) 표준체	3,800 cal/g 6,318 cal/g 길이 4 in 폭 76 mm 20 ml 10 ml 25 ml 170 * 240 * 0.2 mm 100 * 150 * 0.2 mm 320 * 370 * 50 mm 150 * 200 * 30 mm 50, 30, 20, 10, 2 mm	1통(100개)